2024年无锡市老人鞋产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的老人鞋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

抽样数量为3双。

3.检验依据

表1老人鞋（旅游鞋GB/T 15107-2013）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 |  | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 |  | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 |  | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 |  | QB/T 2882-2007 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 |  | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005 |

表2老人鞋(休闲鞋QB/T 2955-2017)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 耐折性能 |  | GB/T 3903.1-2017 |
| 3 | 外底耐磨性能 |  | GB/T 3903.2-2017 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |  | QB/T 2882-2007 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 |  | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 6 | 可分解有害芳香胺 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |

表3老人鞋（布鞋QB/T 4329-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 4329-2012 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 |  | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 |  | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 |  | QB/T 2882-2007 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料含量 |  | GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005 |
| 7 | 成型底鞋跟硬度 |  | GB/T 3903.4-2008 |

表4老人鞋（皮鞋QB/T 1002-2015）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 外底与外中底黏合强度 |  | GB/T 21396-2008 |
| 3 | 鞋帮拉出强度 |  | QB/T 1002-2015 |
| 4 | 成鞋耐折性能 |  | GB/T 3903.1-2008 |
| 5 | 外底耐磨性能 |  | GB/T 3903.2-2008 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 |  | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 衬里与内垫材料的耐摩擦色牢度 |  | QB/T 2882-2007 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB/T 19942-2005 GB/T 17592-2011 |
| 9 | 游离或可部分水解的甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |

表5老人鞋（老年橡塑鞋HG/T 5294-2018）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解有害芳香胺染料 | HG/T 5294-2018 | GB/T 19942-2005 GB/T 17592-2011 |
| 2 | 帮底黏合强度 |  | GB/T 21396-2008 |
| 3 | 磨耗量 |  | GB/T 9867-2008 |
| 4 | 硬度 |  | GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |  | QB/T 2882-2007 |
| 6 | 外底与外中底黏合强度 |  | GB/T 21396-2008 |
| 7 | 防滑性能 |  | HG/T 3780-2005 |
| 8 | 整鞋屈挠性能 |  | HG/T 2871-2008 |
| 9 | 帮带拔出力 |  | HG/T 2877-2014 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 15107-2013 《旅游鞋》

QB/T 2955-2017 《休闲鞋》

QB/T 4329-2012 《布鞋》

QB/T 1002-2015《皮鞋》

HG/T 5294-2018《老年橡塑鞋》

相关法律法规、部门规章和规范；

现行有效的企业标准及产品明示质量要求.

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。