2024年无锡市水泥产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法（生产企业、实体店）

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。

取样方法按GB/T 12573进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1t。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量满足检验要求。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量满足检验要求。

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为两等份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。

将检验样品和备用样品分别用聚乙烯塑料袋密封、包装好，装入水泥取样桶，抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字。

抽取的检验样品和备用样品均由检验机构带回并存放在干燥、防潮的地方。样品运输过程中应采取桶装、纸箱等措施做好防护，防止剧烈碰撞、挤压损坏样品。

检验及备用样品运达承检机构后，由负责样品接收的人员和抽样人共同打开包装检查，记录样品签封的真实性、封条的完整性以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符，对检测和备用样品分别作出唯一标识后入库保存。

3.检验依据

表1 通用硅酸盐水泥、砌筑水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 |  |  |
| 3 | 烧失量 |  |  |
| 4 | 不溶物 |  |  |
| 5 | 氯离子 |  |  |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 |  |  |
| 8 | 强度 |  | GB/T 17671-2021 |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 |  |  |
| 3 | 细度 |  | GB/T 1345-2005 |
| 4 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 安定性 |  |  |
| 6 | 强度 |  | GB/T 17671-2021 |
| 7 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 8 | 保水率 |  | GB/T 3183-2017 |
| 9 | 水溶性铬（VI) |  | GB/T 31893-2015 |
| 备注 | 不同品种水泥的检验项目按照GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》相应产品的规定进行。 |  |  |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》

GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。