2024年无锡市休闲服装产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的休闲服装产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

在合格待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为3件/条/套（其中备样1件/条/套），可根据样品实际状态进行适当调整，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在经营者处。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2生产企业抽样

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序,采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品也可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品也可采用分层随机抽样的方法。抽样数量：3件/条/套（其中备样1件/条/套），可根据样品实际状态进行适当调整，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在受检企业处。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3电商平台抽样

抽样人员以消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。抽样数量：3件/条/套（其中备样1件/条/套），可根据样品实际状态进行适当调整。收到样品后，抽样人员应当检查样品状态及数量，将符合要求的分检验样品和备用样品加贴封条。

3.检验依据

表1 休闲服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 |
| 2 | 起球 | 相应产品标准 | GB/T 4802.1-2008 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB 18401-2010 |
| 6 | 可分解芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 7 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2019 GB/T 8427-2008 |
| 12 | 耐光汗复合色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 14576-2009 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其产品标准所引用的版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 2662-2017 《棉服装》

GB/T 22700-2016 《水洗整理服装》

GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》

GB/T 26384-2011 《针织棉服装》

GB/T 26385-2011 《针织拼接服装》

GB/T 35460-2017 《机织弹力裤》

FZ/T 73010-2016 《针织工艺衫》

FZ/T 73020-2019 《针织休闲服装》

FZ/T 73026-2014 《针织裙、裙套》

FZ/T 73029-2019 《针织裤》

FZ/T 73032-2017 《针织牛仔服装》

FZ/T 73057-2017 《自由裁针织服装》

FZ/T 73059-2017《双面穿服装》

FZ/T 73061-2019《针织茄克衫》

FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

FZ/T 81007-2022《单、夹服装》

FZ/T 81008-2011《茄克衫》

FZ/T 81008-2021《茄克衫》

FZ/T 81010-2018《风衣》

FZ/T 81019-2014《灯芯绒服装》

FZ/T 73052-2015《水洗整理针织服装》

FZ/T 08001-2021《羊毛絮片服装》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交的证明材料后，维持或者撤销原检验结果。