2024年无锡市电动车电池产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的电动车电池产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在生产企业抽样时，在企业的成品库内、生产车间成品区抽样。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品，电动助力车用阀控式铅酸蓄电池8只，其中4只为检验样品，4只为备用样品；电动自行车用锂离子电池抽样数量4组，其中2组为检验样品，2组为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

2.2实体店、电商

在市场抽样时，在待销产品中抽样。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品，电动助力车用阀控式铅酸蓄电池8只，其中4只为检验样品，4只为备用样品；电动自行车用锂离子电池抽样数量4组，其中2组为检验样品，2组为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目

(GB/T 22199.1-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017中4.4 | GB/T 22199.1-2017中5.5 |
| 2 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017中4.8 | GB/T 22199.1-2017中5.9 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017中4.7 | GB/T 22199.1-2017中5.8 |
| 4 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017中4.9 | GB/T 22199.1-2017中5.10 |
| 5 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017中4.5 | GB/T 22199.1-2017中5.6 |
| 6 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017中4.15 | GB/T 22199.1-2017中5.16 |

表2电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目

(T/ZJXDC 001-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001-2021中6.4 | T/ZJXDC 001-2021中7.4 |
| 2 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC 001-2021中6.8 | T/ZJXDC 001-2021中7.8 |
| 3 | 重量比能量 | T/ZJXDC 001-2021中6.7 | T/ZJXDC 001-2021中7.7 |
| 4 | 快速充电能力 | T/ZJXDC 001-2021中6.9 | T/ZJXDC 001-2021中7.9 |
| 5 | 大电流放电特性 | T/ZJXDC 001-2021中6.5 | T/ZJXDC 001-2021中7.5 |
| 6 | 防爆能力 | T/ZJXDC 001-2021中6.14.1 | T/ZJXDC 001-2021中7.14.1 |

表3电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目

(GB/T 36972-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2（A）放电 | GB/T 36972-2018中5.2.1 | GB/T 36972-2018中6.2.1 |
| 2 | 低温放电 | GB/T 36972-2018中5.2.3 | GB/T 36972-2018中6.2.3 |
| 3 | 短路保护 | GB/T 36972-2018中5.4.4 | GB/T 36972-2018中6.4.4 |
| 4 | 过充电 | GB/T 36972—2018中5.3.2 | GB/T 36972—2018中6.3.2 |
| 5 | 过充电保护 | GB/T 36972—2018中5.4.2 | GB/T 36972—2018中6.4.2 |
| 6 | 过放电保护 | GB/T 36972—2018中5.4.3 | GB/T 36972—2018中6.4.3 |
| 7 | 放电过流保护 | GB/T 36972—2018中5.4.5 | GB/T 36972—2018中6.4.5 |
| 8 | 壳体阻燃性 | GB/T 36972—2018中5.5.3 | GB/T 36972—2018中6.5.3 |

表4电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目

(QB/T 2947.3-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温容量 | QB/T 2947.3-2008中5.1.2.3.1 | QB/T 2947.3-2008中6.1.2.3.1 |
| 2 | 低温（-10℃）容量 | QB/T 2947.3-2008中5.1.2.3.2 | QB/T 2947.3-2008中6.1.2.3.2 |
| 3 | I2（A)放电容量 | QB/T 2947.3-2008中5.1.2.3.4 | QB/T 2947.3-2008中6.1.2.3.4 |
| 4 | 短路 | QB/T 2947.3-2008中5.1.6.1 | QB/T 2947.3-2008中6.1.6.1 |
| 5 | 过充电 | QB/T 2947.3—2008中5.1.6.2 | QB/T 2947.3—2008中6.1.6.2 |
| 6 | 过放电 | QB/T 2947.3—2008中5.1.6.3 | QB/T 2947.3—2008中6.1.6.3 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

T/ZJXDC 001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》

GB/T 36972-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池》

QB/T 2947.3-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。