2024年无锡市塑料管材管件产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的塑料管材管件产品质量监督抽查检验。监督抽查产品范围为以聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等树脂为主要原料经挤出成型的各类塑料管材（包括通过物理改性的塑料管材）。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业及实体店

在生产企业的成品库内（含存放区）和市场随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

2.1.1冷热水用聚丙烯（PP-R）管材

抽样型号或规格：原则上规定抽样样品为公称外径dn20mm～dn110mm的管材。

抽样基数:同一批、同一规格中不少于250根管材。

抽样数量:同一批合格产品中抽取8根，每根截取4段，每段1m。每根中的2段作为检测样品，2段作为备用样品；

2.1.2聚乙烯（PE）管材

抽样型号或规格：原则上规定抽样样品为公称外径dn20mm～dn160mm的管材。

抽样基数：抽样基数为同一批、同一规格中不少于250根管材。

抽样数量：给水用聚乙烯（PE）管材：同一批合格产品中非饮用水管材抽取6根，每根截取5段，每段1m，每根中的3段作为检验样品,2段作为备用样品。饮用水管材抽取7根，每根截取5段，每段1m，每根中的3段作为检验样品，2段作为备用样品。

2.1.3硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

抽样型号或规格：原则上规定抽样样品为公称外径dn20mm～dn160mm管材。

抽样基数:同一批、同一规格中不少于250根管材。

抽样数量：同一批合格管材产品中的非饮用水管材抽取12根，每根截取4段，每段1m，每根中的2段作为检验样品,2段作为备用样品。饮用水给水用管材抽取13根，每根截取4段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。排水用管材抽取8根，每根截取4段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

2.1.4建筑用绝缘电工套管

抽样型号或规格：原则上规定抽样样品为公称外径dn16mm～dn63mm。

抽样基数：抽样基数应不少于250根管材。在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：在同一批次合格产品中抽取27根管材，每根截取2段， 每段1.5m，每根中的1段作为检验样品，1段作为备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品按要求封存在承检机构。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1　冷热水用聚丙烯（PP-R）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 6671-2001 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T19466.6-2009 |
| 4 | 熔融温度 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T19466.3-2004 |
| 5 | 灰分 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T9345.1-2008 |
| 6 | 简支梁冲击试验 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18743-2002 |
| 7 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 6111--2003 |
| 8 | 静液压试验95℃ 22h | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 6111--2003 |
| 9 | 静液压试验95℃ 165h | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 6111--2003 |
| 10 | 卫生性能 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 17219-1998 |

表2　给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 液压试验 20℃ 1h | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 6111--2018 |
| 7 | 卫生性能 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 17219-1998 |

表3　建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服强度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2--2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2--2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 14152-2001 |

表4　给水用聚乙烯（PE）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压试验 20℃ 100h | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6111--2003 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8804.2--2003 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 19466.6-2009 |
| 6 | 卫生性能 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 17219-1998 |

表5　建筑用绝缘电工套管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 2 | 冲击性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 3 | 弯曲性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 4 | 耐热性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 5 | 阻燃性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 6 | 电气性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》

GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

SH/T 1750-2005《冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯（PP-R）专用料》

GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯（PE）管道系统  第2部分 管材》

GB/T 10002.1-2023 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

JG/T 3050-1998  《建筑用绝缘电工套管及配件》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求相关的法律法规、部门规章和规定

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。