2024年无锡市食品用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的食品用塑料包装容器、工具等制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在企业成品库或实体店随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，样品数量满足抽样需要即可；同一规格、型号组成的批为抽样基数；抽样基数及抽样数量见下表。

表1  抽样数量抽样基数一览表

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 其中备样数量 | 抽样基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保鲜盒 | 20个 | 10个 | 1000个 |
| 2 | 保鲜袋 | 6袋 | 3袋 | 1000袋 |
| 3 | 保鲜膜 | 6卷 | 3卷 | 1000卷 |
| 4 | 一次性餐饮具 | 100个 | 50个 | 1000个 |
| 5 | 非复合膜袋 | 5m2 | 2.5m2 | 1000m2 |
| 6 | 复合膜袋 | 100只 | 50只 | 1000只 |

抽样基数达不到要求时，在满足抽样数量时可抽样，但须在抽样单中注明所抽样品实际批量。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品分别封存，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表2  食品用塑料包装、容器、工具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2023 |

表3  复合食品包装袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 9683-1988 | GB 9683-1988 |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 9683-1988 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | GB 31604.9-2016 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 9683-1988 《复合食品包装袋卫生标准》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。