2024年无锡市建筑用钢筋产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的建筑用钢筋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在企业合格成品库中随机抽取，建筑用钢筋产品为同种规格型号抽取1000mm×10支，其中1000mm×5支为检验样品，1000mm×5支为备用样品，同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等产品标识。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品按要求封存在承检机构。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 建筑用钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 | GB/T 228.1-2021 GB/T 28900-2022 |
| 2 | 屈服强度 |  |  |
| 3 | 断后伸长率 |  |  |
| 4 | 最大总延伸率 |  |  |
| 5 | 碳（C） | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | GB/T 4336-2016 GB/T 223系列 |
| 6 | 硅（Si） |  |  |
| 7 | 锰（Mn） |  |  |
| 8 | 磷（P） |  |  |
| 9 | 硫（S） |  |  |
| 10 | 碳当量（Ceq） |  |  |
| 11 | 重量偏差 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 |
| 12 | 尺寸 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。检验项目如对具体的产品不适用时，可不进行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

GB/T 13788-2017 《冷轧带肋钢筋》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。