2024年无锡市钢管钢带产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的钢管钢带产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

2.1.1钢管

在企业合格成品库中随机抽取，钢管产品为同种规格型号抽取4段×0.5m，其中2段×0.5m为检验样品，2段×0.5m为备用样品，同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等产品标识。

2.1.2钢带

在企业合格成品库中随机抽取，钢带产品为同种规格型号抽取2段×0.5m，其中1段×0.5m为检验样品，1段×0.5m为备用样品；同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等产品标识。

2.2实体店

2.2.1钢管

市场买样时，同种规格型号抽取4段×0.5m，其中2段×0.5m为检验样品，2段×0.5m为备用样品。同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等产品标识。

2.2.2钢带

市场买样时，同种规格型号抽取2段×0.5m，其中1段×0.5m为检验样品，1段×0.5m为备用样品；同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等产品标识。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品按要求封存在承检机构，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | GB/T 13793-2016 GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 GB/T 14976-2012 GB/T 6725-2017 GB/T 3094-2012 GB/T 12771-2019 GB/T 3091-2015 YB/T 5363-2016 JG/T 539-2017 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 屈服强度 |  |  |
| 3 | 断后伸长率 |  |  |
| 4 | 碳（C） |  | GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 223系列 YB/T 4396-2014 GB/T 20125-2006 |
| 5 | 硅（Si） |  |  |
| 6 | 锰（Mn） |  |  |
| 7 | 磷（P） |  |  |
| 8 | 硫（S） |  |  |
| 9 | 铬（Cr） |  |  |
| 10 | 镍（Ni） |  |  |
| 11 | 钼（Mo） |  |  |
| 12 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |
| 13 | 扩口 |  | GB/T 242-2008 |
| 14 | 晶间腐蚀 | GB/T 14976-2012 JG/T 539-2017 | GB/T 4334-2020 |
| 备注 |  |  |  |

表2 钢带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | GB/T 1591-2018 GB/T 3077-2015 GB/T 699-2015 GB/T 700-2006 GB/T 3280-2015 GB/T 4237-2015 GB/T 2518-2019 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 屈服强度 |  |  |
| 3 | 断后伸长率 |  |  |
| 4 | 碳（C） |  | GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 223系列 YB/T 4396-2014 GB/T 20125-2006 |
| 5 | 硅（Si） |  |  |
| 6 | 锰（Mn） |  |  |
| 7 | 磷（P） |  |  |
| 8 | 硫（S） |  |  |
| 9 | 铬（Cr） |  |  |
| 10 | 镍（Ni） |  |  |
| 11 | 钼（Mo） |  |  |
| 12 | 硬度 |  | GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 |
| 13 | 双面镀锌层重量 |  | GB/T 1839-2008 |
| 备注 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。检验项目如对具体的产品不适用时，可不进行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 13793-2016《直缝电焊钢管》

GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》

GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 6725-2017《冷弯型钢》

GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》

GB/T 12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》

GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》

YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》

JG/T 539-2017《建筑用不锈钢焊接管材》

GB/T 1591-2018《低合金高强度结构用钢》

GB/T 3077-2015《合金结构钢》

GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》

GB/T 700-2006《碳素结构钢》

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 4237-2015《不锈钢热扎钢板和钢带》

GB/T 2518-2019《连续热镀锌钢板及钢带》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。