2024年无锡市紧固件产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的紧固件产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在企业合格成品库中随机抽取，同一批次最少的产品抽样基数不少于30件。同种规格型号抽取20件，其中10件为检验样品，10件为备用样品；同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等产品标识。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品按要求封存在承检机构，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店

在实体店抽样时，在待销产品中抽样20件，其中10件为检验样品，10件为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。同一家销售企业买样时，可任选1种或1种以上规格型号。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品和备用样品按要求封存在承检机构，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 螺栓、螺柱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 3098.6-2023 | GB/T 3098.1-2010 |
| 2 | 保证载荷试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 3 | 硬度试验 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 3098.6-2023 | GB/T 4340.1-2009 |
| 4 | 化学成分 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 3098.6-2023 | GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 223系列 YB/T 4396-2014 |
| 5 | 脱碳试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 备注 |  |  |  |

表2 自攻螺钉检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度试验 | GB/T 3098.5-2016 | GB/T 4340.1-2009 |
| 2 | 渗碳层深度 | GB/T 3098.5-2016 | GB/T 6462-2005 GB/T 25744-2010 |
| 3 | 显微组织 | GB/T 3098.5-2016 | GB/T 13298-2015 |
| 备注 |  |  |  |

表3 螺母检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证载荷试验 | GB/T 3098.2-2015 GB/T 3098.15-2023 | GB/T 3098.2-2015 |
| 2 | 硬度试验 | GB/T 3098.2-2015 GB/T 3098.15-2014 | GB/T 4340.1-2009 |
| 3 | 化学成分 | GB/T 3098.2-2015 GB/T 3098.15-2023 | GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 223系列 YB/T 4396-2014 |
| 备注 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。检验项目如对具体的产品不适用时，可不进行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T 3098.2-2015《紧固件机械性能 螺母》

GB/T 3098.5-2016 《紧固件机械性能 自攻螺钉》

GB/T 3098.6-2023《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T 3098.15-2023《紧固件机械性能 不锈钢螺母》

GB/T 70.1-2008 《内六角圆柱头螺钉》

GB/T 5782-2016《六角头螺栓》

GB/T 5783-2016《六角头螺栓 全螺纹》

GB/T 6170-2015《1型六角螺母》

GB/T 6175-2016《2型六角螺母》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。