2024年无锡市轴承产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的轴承产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

同一规格、型号组成的批为抽样基数；在生产企业抽取的产品抽样基数应不小于300套，商品零件抽样基数应不少于500粒。轴承产品抽取同一型号样品22套，商品零件样品抽取同一型号133粒。

2.2 实体店

在实体店抽样时，待销产品数量满足抽样需要即可。轴承产品抽取同一型号样品22套，商品零件样品抽取同一型号133粒。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经采样，立即封样，任何人不得调换。无备样，检样由承检机构统一带回，采用原样复检。

3.检验依据

表1 成套轴承检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | GB/T 34891-2017 | JB/T 7361-2007 |
| 2 | 显微组织（淬回火马氏体级别、网状碳化物、工作面脱碳层） | GB/T 34891-2017 | GB/T 34891-2017 JB/T1460-2011 |
| 3 | 成套轴承内径尺寸精度 | GB/T 307.1-2017 | GB/T 307.2-2005 |
| 4 | 成套轴承外径尺寸精度 | GB/T 307.1-2017 | GB/T 307.2-2005 |
| 5 | 成套轴承径向游隙 | GB/T4604.1-2012 | GB/T25769-2010 |
| 6 | 残磁限值 | JB/T 6641-2017 | JB/T 6641-2017 |

表2 商品零件检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | GB/T 34891-2017 | JB/T 7361-2007 |
| 2 | 显微组织（淬回火马氏体、网状碳化物、工作面脱碳层） | GB/T 34891-2017 | GB/T 34891-2017 JB/T1460-2011 |
| 3 | 残磁限值 | JB/T 6641-2017 | JB/T 6641-2017 |
| 4 | 商品零件尺寸精度 | GB/T 308.1-2013 | GB/T 308.1-2013 |
| 5 | 商品零件粗糙度 | GB/T 308.1-2013 | JB/T 7051-2006 |
| 6 | 商品钢球压碎载荷 | GB/T 34891-2017 | GB/T 34891-2017 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 307.1-2017  滚动轴承  向心轴承产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 307.2-2005  滚动轴承  测量和检验的原则及方法

GB/T 307.3-2017  滚动轴承  通用技术规则

GB/T 308.1-2013  滚动轴承  球  第1部分：钢球

GB/T 4604.1-2012  滚动轴承 游隙 第1部分：向心轴承的径向游隙

GB/T 24608-2023  滚动轴承及其商品零件检验规则

GB/T 25769-2010  滚动轴承  径向游隙的测量方法

GB/T 32333-2015   滚动轴承  振动(加速度)测量方法及技术条件

GB/T 34891-2017  滚动轴承  高碳铬轴承钢零件  热处理技术条件

JB/T 1460-2011  滚动轴承  高碳铬不锈钢轴承零件  热处理技术条件

JB/T 7361-2007 滚动轴承  零件硬度试验方法

JB/T 6641-2017  滚动轴承  残磁及其评定方法

JB/T 7051-2006  滚动轴承  零件表面粗糙度测量和评定方法

JB/T 7360-2019  滚动轴承  叉车门架用滚轮、链轮轴承  技术条件

JB/T 8563-2010  滚动轴承  水泵轴连轴承

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。