2024年无锡市涂料产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业

在企业合格成品库中随机抽取，抽样基数不低于100kg。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品，检验样品抽取1个独立包装且总量不少于1kg，备用样品抽取1个独立包装且总量不少于1kg。所抽取产品的保质期应当能充分满足检验工作的进行。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按出厂价购买，备用样品按要求封存在企业。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2实体店

在实体店抽样时，在待销产品中随机抽样。检验样品抽取1个独立包装且总量不少于1kg，备用样品抽取1个独立包装且总量不少于1kg。抽样基数满足抽样数量即可。所抽取产品的保质期应当能充分满足检验工作的进行。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1木器涂料检验项目(GB 18581-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23985-2009 GB/T 1725-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 4 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 6 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷三氯乙烷四氯化碳1,1-二氯乙烷1,2-二氯乙烷1,1,1-三氯乙烷1,1,2-三氯乙烷1，2-二氯丙烷1,2,3-三氯丙烷三氯乙烯三氯乙烯） | GB 18581-2020 | GB/T 23992-2009 |
| 7 | 游离二异氰酸酯含量总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 18446-2009 |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |

表2建筑用墙面涂料检验项目(GB 18582-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18581-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23985-2009 GB/T 1725-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆和腻子） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |

表3溶剂型丙烯酸树脂涂料检验项目(GB/T 25264-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 2 | 细度 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 3 | 流出时间 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 4 | 不挥发物含量 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 6 | 漆膜外观 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 7 | 划格试验 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 9 | 耐汽油性 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 10 | 耐水性 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 11 | 耐热性 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 12 | 遮盖力 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
| 13 | 弯曲试验 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |

表4溶剂型聚氨酯涂料（双组份)检验项目(HG/T 2454-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 2 | 细度 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 3 | 不挥发物含量 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 4 | 干燥时间 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 5 | 漆膜外观 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 6 | 耐冲击性 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 8 | 耐酸性 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 9 | 耐碱性 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
| 10 | 耐水性 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |

表5船壳漆检验项目(GB/T 6745-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜外观 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |
| 2 | 细度 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |
| 3 | 不挥发物质量分数 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |
| 4 | 干燥时间 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |
| 5 | 耐冲击性 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |
| 6 | 柔韧性 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |
| 7 | 耐盐水性 | GB/T 6745-2008 | GB/T 6745-2008 |

表6富锌底漆检验项目(HG/T 3668-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 2 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 3 | 不挥发物中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 4 | 适用期 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 5 | 施工性能 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 6 | 涂膜外观 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 7 | 干燥时间 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
| 8 | 耐冲击性 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

GB/T 25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》

HG/T 2454-2014《溶剂型聚氨酯涂料（双组份)》

GB/T 6745-2008《船壳漆》

HG/T 3668-2020《富锌底漆》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。